食品添加物規格標準草案

第(七)類　　　　品質改良用、釀造用及食品製造用劑

§07082聚乙烯吡咯烷酮

# 化學名：Polyvinylpyrrolidone, poly-[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-ethylene]

別  名：Povidone, PVP

分子式：(C6H9NO)n

結構式：

分子量：低分子量產品約40000，高分子量產品約360000。

1.分析：無水物氮（Nitrogen）之含量介於12.2~13.0%之間。

2.外觀：白色至棕褐色分末。

3.溶解度：可溶於水、酒精及氯仿；不溶於乙醚。

4.pH值：3.0-7.0（5%水溶液）。

5.沉澱物形態：(1)本品水溶液5 mL (本品1 g溶於50 mL水)，加入5 mL稀鹽酸試液、5 mL水及2mL重鉻酸鉀水溶液(1g重鉻酸鉀溶於10mL水)後，生成黃色沉澱物。

(2)本品水溶液5 mL (本品1 g溶於50 mL水)，加入2mL硝酸鈷及硫氰化銨水溶液(將75 mg硝酸鈷及0.3 mg硫氰化銨溶解於2 mL水中)，混合後，加入稀鹽酸試液使其酸話，生成淺藍色沉澱。

(3)本品水溶液5 mL (本品1 g溶於50 mL水)，加入1 mL，25%鹽酸，5 mL，5%氯化鋇水溶液及1ml，5%磷鋇酸水溶液後，膨鬆的白色沉澱形成，在日光的照射下漸漸變成藍色(這種照光會變成藍色的特性，可以與聚環氧乙烯（Polyethylene oxide）予以區別，後者經相同處理出現之沉澱物遇光是白色)。

5.水份：5%以下[卡氏（Karl Fischer）方法]。

6.相對黏稠度：低分子量為1.188-1.325；高分子量為3.225-5.662（以Cannon-Fenske毛細管黏度劑測）。

7.總灰分：0.02%以下（檢測10 g本品）。

8.乙醛：0.2%以下。

9.單體：1%以下[以乙烯吡咯烷酮(vinylpyrrolidone)計]。

10.聯氨：1 mg/kg以下。

11.鉛：2 mg/kg以下（以原子吸收光譜測試）。

12.分類：食品添加物第7類。

13.用途：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。